KHỐI 2 – TẠO SETUP MỚI (CREATE CONFIGURATION)

MỤC TIÊU: Khai báo đúng thiết bị, nhập đúng vật liệu & chiều dày, và vẽ lại chính xác biên dạng mối hàn trên màn hình máy để hỗ trợ việc đọc tín hiệu.

2.1. Tạo cấu hình PAUT

- Từ màn hình chính → Files → Create Configuration → Phased Array.

2.2. Nhập thông tin vật liệu & mối hàn

- Vật liệu (Material): Chọn Steel (Thép Carbon).

- Chiều dày (Thickness): Nhập chiều dày thực tế.

- Loại mối hàn (Weld type): Chọn Single V hoặc Double V.

- Vùng ảnh hưởng nhiệt (HAZ): ~ 5 mm.

- Khe hở đáy (Root Gap): ~ 3 mm.

- Quan trọng: Tìm và điều chỉnh thông số Top Left Width sao cho giá trị Face Left (độ rộng mũ hàn bên trái) hiển thị trên màn hình xấp xỉ ≈ 1 mm.

Đây là bước rất quan trọng để hiển thị biên dạng mối hàn chính xác trên S-Scan, giúp người đọc dễ nhận biết vị trí khuyết tật (ví dụ: nứt chân, không ngấu vách).

2.3. Lưu cấu hình

Nhấn Create/Apply để máy tính toán và lưu cấu hình.