KHỐI 3 – KHAI BÁO ĐẦU DÒ / NÊM (LOAD PROBE / LOAD WEDGE)

3.1. Load Probe (Chọn đầu dò)

Thao tác:

- Trên giao diện VEO3, nhấn vào tab menu Probe.

- Nhấn nút Load Probe (Tải đầu dò). Một danh sách cơ sở dữ liệu (Database) sẽ hiện ra.

- Chọn đúng model đầu dò PA (Kiểm tra Tên/Tần số/Số lượng biến tử...).

- Nhấn nút Load để máy ghi nhận.

Các loại thông dụng tại BCH:

- A15 (Thường là SA15-N60S): Dùng cho mối hàn nhỏ, mỏng, không gian hẹp.

- A10 (SA10-N55S): Thông dụng cho đa dạng độ dày mối hàn.

- A12 (SA12-N55S): Dùng cho mối hàn lớn/tôn dày. Ưu tiên chọn A12 vì nhiều biến tử hơn, hình ảnh tốt hơn.

Lưu ý: Kiểm tra bề mặt biến tử (mặt đen dưới đáy) xem có bị trầy xước hay bong tróc không.

3.2. Load Wedge (Chọn nêm) – Rất dễ nhầm lẫn

Quy tắc vàng: Đường kính ống bao nhiêu thì phải đi tìm cái nêm ghi số bấy nhiêu.

- Ví dụ: Ống đường kính ~60mm (2 inch) → Phải tìm nêm có khắc chữ 2.375".

- Cảnh báo: Dùng nêm nhỏ quét ống to (ví dụ nêm 2" quét ống 4") sẽ tạo khe hở khí, sóng âm không truyền vào được và sai lệch độ sâu khuyết tật. Không siết quá chặt làm nứt nêm, không quá lỏng gây nhiễu.

Thao tác:

- Nhấn vào tab menu Wedge → Nhấn nút Load Wedge.

- Chọn Type (Loại nêm):

  - Angular (Nêm góc): Chọn khi kiểm tra mối hàn (PA weld inspection). Tạo sóng ngang (Shear Wave). Hầu hết nêm cong cho ống thuộc loại này.

  - Flat (Nêm phẳng/Không đế): Chỉ dùng cho tôn tấm phẳng, ống cực lớn (>20 inch), đo ăn mòn hoặc kiểm tra vật liệu cơ bản bằng sóng dọc (0 độ).

- Chọn đúng model nêm → Nhấn Load.