KHỐI 7 – HOÀN THIỆN THIẾT LẬP (FINAL SETUP)

7.1. Thiết lập bố cục màn hình (Views / Layout)

Vào Menu Layout → Views.

- S-scan: Để kích thước lớn nhất, ưu tiên trung tâm. Để biết vị trí khuyết tật.

- A-scan: Hiển thị song song (chia đôi màn hình). Dùng để kiểm tra biên độ, dạng xung.

- C-scan / Top View: Khuyến nghị dùng để quan sát dọc chiều dài mối hàn, phát hiện mất tiếp âm.

7.2. Cài đặt Cổng tín hiệu (Gate Setup)

Vào Menu Gate.

- Cổng 1 (Gate 1 - Bắt khuyết tật):

  - Điều chỉnh bao phủ toàn bộ mối hàn và vùng HAZ.

  - Lưu ý: Tránh bắt vào nhiễu cố định (nhiễu nêm).

  - Mode: Chọn Peak.

- Cổng 2 (Gate 2 - Kiểm tra tiếp âm): Đặt tại vùng tín hiệu đáy để giám sát mất tiếp âm.

7.3. Tối ưu hóa thông số quét

- Cắt dải quét (Start/Range Path): Vào Menu SCAN, đặt Start và Range hợp lý để loại bỏ vùng dư thừa, giảm dung lượng file.

- Tối ưu tốc độ (PRF Control): Vào Menu SCAN → PRF control. Mode: Manual. Tăng Max PRF cao (ví dụ ~7000 Hz) để hình ảnh mượt, giảm miss dữ liệu.

7.4. Kiểm tra cuối cùng & Cài đặt phụ

- Tăng độ nhạy (Scanning Gain): Vào Menu SCAN → Gain. Tăng thêm +6 dB đến +12 dB so với mức Gain sau Calib để bù tổn hao bề mặt.

- Cài đặt Encoder (QUAN TRỌNG):

  - Nhấn Pause → Menu Encoding → Encoding Setup.

  - Select mode: Scan Axis Only (Bắt buộc để ghi dữ liệu kèm vị trí).

  - Scan Enc Resolution: Nhập đúng thông số Encoder.

- Chỉnh chiều hướng nêm (Geometry / Skew):

  - Vào Menu Geometry. Chỉnh W1 Index (chuyển -16mm → +16mm) và W1 Rotation (90°/270°) tùy hướng quét.

Vào box View: Chọn View Orientation (Horizontal Left/Right) để S-scan hiển thị đúng hướng mối hàn.